РАБОТА   I

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ЗАГОТОВКИ И РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ НА ВЕЛИЧИНУ СИЛЫ РЕЗАНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ

Сопротивление металлов снятию стружки преодолевается силой резания, приложенной к передней поверхности инструмента (резца, фрезы, сверла, зенкера). Работа силы резания затрачивается на упругопластическую деформацию металла и отрыв элементов стружки от основной массы металла, а также на преодоление трения на контактных поверхностях режущего инструмента.

Силы, возникающие при резании, воспринимаются инструментом, обрабатываемой заготовкой, станком и приспособлениями. Величина сил резания зависит от твердости   обрабатываемой заготовки, геометрии   инструмента, сечения   стружки   и других факторов. Сила резания в пространстве при точении может быть направлена различным образом (рис. I), непосредственное изменение и использование ее для практических целей затруднено. Поэтому сила резания раскладывается на три взаимно перпендикулярные составляющие Рх, Рy, Рz, действующие в направлениях, наиболее важных с точки зрения условий работу инструмента и механизмов станка.

Z

Y

Рие.1   Силы резания при точении

Составляющая Рx действует в горизонтальной плоскости, совпадает с направлением   продольной подачи и называется   усилием   подачи, или осевым усилием.

Составляющая Рy действует в горизонтальной плоскости, совпадает с направлением   поперечной (радиальной) подачи и называется   радиальным   усилием резания.

Составляющая Рz   касательна к обрабатываемой поверхности и называется   тангенциальной   силой   или усилием   резания.

Основной составляющей является Рz. Она определяется по эмпирической формуле,

Pz=Cp⋅t⋅S0,75

где Сp  - коэффициент, характеризующий некоторые условия обработки (обрабатываемый материал и его физико-химические свойства, геометрию режущей части инструмента, смазывающе-охлаждающую жидкость и др,);         t - глубина резания, мм; S - подача резца, мм/об.

Принято считать, что PY = 0,5PZ; PX=0,25PZ.

Значение сил резания необходимо;

- для определения мощности резания, кВт и последующего выбора станка по мощности;

NP=PZ⋅V60⋅102

где: V – скорость резания, [м/мин].

- для определения упругих деформаций системы «станок-приспособление-инструмент-деталъ» (СПИД) и их влияния на точность обработки;

- для ограничения величины сил резания в зависимости от прочности системы СПИД;

- для оценки виброустойчивости системы СПИД.

В настоящее время применяют разные конструкции динамометров для измерения составляющих сил резания.

УСТРОЙСТВО ДИНАМОМЕТРА

Для измерения усилий резания применяется универсальный динамометр УДМ-600, который состоит из динамометра-датчика, усилителя, приборного щитка, осциллографа и соединительных проводов (рис. 2).

Рис. 2   Схема соединения устройств, входящих и комплект динамометра.

По показаниям микроамперметров, установленных на приборном щитке, а также по осциллограммам определяют среднюю величину сил резания. Динамометр состоит из корпуса и державки, выполненной в виде квадратной плиты с круглым фланцем на верхней части, который предназначен для закрепления сменных приспособлений. Державка установлена в корпусе на 16 опорах. Оси первых восьми опор расположены вертикально, а оси других восьми - горизонтально. Под действием силы PZ деформируются вертикальные опоры, а под действием PY и PX – горизонтальные.

Каждая опора состоит из двух ножек и тонкостенной втулки, площади сечений которых равновелики и выбраны так, чтобы материал опоры при нагрузке работал в области упругих деформаций. На втулках опор наклеены проволочные датчики сопротивления с минимальным сопротивлением 100 Ом.

При работе под действием силы резания опоры динамометра упруго     деформируются, в результате чего в датчике возникает электрический ток малой величины, который поступает на вход электронного усилителя, усиливается и передается на параллельно соединенные микроамперметр и вибратор осциллографа, с помощью которых, регистрируются показания динамометра.

Значений сил резания определяют по формуле, Н

P=A⋅mK9,8

где:  А - показания микроамперметров динамометра; m - коэффициент усиления, согласно протоколу тарировки динамометра mz = my = mx = 5;          К – коэффициент тарировочного графика; KZ = 36; KY = 39; KX = 33,5; Km = 5,4

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Технологическое оснащение лабораторной работы включает:

1) металлорежущий станок 1Е6IIП - универсальный токарно-винторезный, повышенной точности;

2) универсальный динамометр УДМ-600;

3) образцы из углеродистых сталей, цветных металлов;

4) проходной резец с пластинкой из твердого сплава типа Т15К6;

5) микрометр с ценой деления 0,01 мм.

ЗАДАНИЕ

1. Обработать участки длиной l =20-50 мм поверхности заготовки проходным резцом при различных значениях t (глубины резания), S (подачи), V (скорости резания), HB (твердости по Бринеллю); в одном эксперименте изменяется только один параметр, например S.

2. По микроамперметрам динамометра определить значения РZ, PY, PX, соответствующие каждому опыту.

3. Заполнить таблицу данными и построить графические зависимости

PX = f (t), PY = f (S), PZ = f (HB) и другие.

4. Объяснить полученные результаты и сделать выводы по работе.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Разработать план эксперимента в соответствии с заданием, полученным у преподавателя.

2. Провести настройку и наладку станка и динамометра:

- установить и закрепить заготовку на станке в трехкулачковый патрон с использованием при необходимости центра задней бабки;

- установить и закрепить динамометр вместо резцедержателя;

- установить и закрепить резец с вершиной на уровне оси центров;

- настроить станок на заданный режим резания (t, S, V).
          3. Произвести обработку заготовки в соответствии с планом
эксперимента с регистрацией показаний микроамперметра.

4. Занести в таблицу результаты измерений.

| Таблица № опыта | Материал | Твердость, HB | Dзаг., мм | Режим резания |  |  | Геом. резца |  | Силы резания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t, мм | S, мм/об | V, м/мин | φ0 | φ1 | PX |  | PY |  | PZ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ма | Н | ма | Н | ма | Н |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Построить и проанализировать графические зависимости РZ, PY, PX от изменения заданных параметров.

Составить и оформить отчет по схеме, принятой в лабораториях кафедры.