РАБОТА   3

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Фрезерование – распространенный производительный метод обработки заготовок режущим инструментом - фрезой. Особенность процесса фрезерования - прерывистость резания каждым зубом фрезы. Принципиальные схемы фрезерования показаны на рисунке.

Различают фрезерование по подаче (попутное   фрезерование) (см. рис. 3, а), когда направления подачи и вращения фрезы совпадают, и фрезерование против подачи (встречное фрезерование) (см. рис. 3, б), когда направление подачи противоположно направлению вращения фрезы.

При встречном фрезеровании сила, действующая на заготовку, стремится оторвать ее от стола, что приводит к вибрациям и увеличению шероховатости обработанной поверхности, тем более, что действующая сила резания всегда переменна, как но величине, так и по направлению. Преимущество этого способа – «фрезерование из под корки», когда фреза подходит к поверхностному слою от обработанной поверхности к обрабатываемой, отрывая ее,  заключается в том,  что уменьшается износ фрезы.

Недостаток - наличие начального скольжения зуба по наклепанной поверхности,  образованной предыдущим зубом,  от чего износ фрезы может повышаться, кроме того, фреза как бы «отрывает» заготовку от стола, вызывая вибрации.

Рис. 3 Фрезерование цилиндрической (а) и торцевой (б) фрезами.

При фрезеровании различают 3 вида подач:

- минутная   подача - перемещение заготовки относительно фрезы за 1 мин (Sm, мм/мин).

- подача на один оборот   фрезы - величина относительного перемещения заготовки за один оборот фрезы  (  S0 = Sm/n, мм/об);

3) подача на один зуб фрезы Sz - величина относительного перемещения заготовки при повороте фрезы на один угловой шаг, [мм/ зуб],

Глубина резания  t, как и при точении - расстояние между обработанной и обрабатываемой поверхностями.

Скорость резания V - расстояние, пройденное точкой режущей кромки инструмента относительно заготовки в единицу времени, [м/мин],

где: n - число оборотов фрезы в мин; Dфр – диаметр фрезы, мм.

Шероховатость обработанной при фрезеровании поверхности определяется:

- величиной главного угла в плане φ0 (с увеличением φ0 показатель Rа увеличивается);

- величиной вспомогательного узда в плане φ1 (с уменьшением φ1 показатель Rа уменьшается);

- величиной подачи S (увеличение подачи приводит к увеличению показателя Rа);

- с увеличением твердости НВ обрабатываемого металла шероховатость обработанной поверхности уменьшается, так как уменьшается упругое и пластическое деформирование металла, обусловленное наличием радиуса округления режущей кромки фрезы.

Кроме упомянутых факторов на шероховатость обработанной поверхности оказывает влияние скорость резания V; жесткость системы СПИД (вибрации); применение СОЖ; качество заточки, изготовления инструмента: величина переднего γ и заднего α углов.

ЗАДАНИЕ

1. Изобразить схематически (дать поперечное сечение) фрезерование цилиндрической фрезой, обозначив на схеме задний угол α, передний угол γ. Изобразить в виде схемы формирование стружки при встречном фрезеровании.

2. Исследовать влияние величины подачи S при встречном фрезеровании

на шероховатость обработанной поверхности, измеряемой критерием

Rа. Построить графическую зависимость Rа = f (Sm, S0, SZ),

Rа = f(HB,   V), один из вариантов.
3. Оформить отчет согласно требованиям, показанным на плакате (образец).

ПОРЯДОК    ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТЫ

1. Изучить общие положения и терминологию, используемую при описании процесса фрезерования.

2. Получив от преподавателя индивидуальное (на бригаду) задание, осмыслить его и спланировать эксперимент, выполнить требуемые в п. 2 задания.

3. После обработки заготовок на фрезерном станке 6П80 произвести определение параметра Rа с помощью профилометра модели 283.

4. Данные измерения занести в таблицу.

Таблица

| №№ п/п | Характеристика заготовки | Инструмент | Элементы режимов резания | Шеро хова тость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | НВ, ед. | Материал | DФР, мм | V, м/мин | t, мм | подача | Ra, мкм |
|  |  |  |  |  |  |  | Sm | S0 | SZ |  |
|  |  | ПРИМЕР |  |
| 1 | сталь 45 прокат | 198 | Р6М5 | 60 | 45 | 2,0 | 40 | 0,16 | 0,007 | 6,3 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.  В таблицу заносятся результаты измерений, выполненные всеми бригадами группы (1/2 группы); анализируются все результаты совместно.

5. Провести анализ полученных результатов, построить соответствующие графические зависимости.

6. Отчет оформить в соответствий с требованиями.