РАБОТА 5

НАРЕЗАНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС МЕТОДОМ КОПИРОВАНИЯ

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗУБЧАТЫХ КОЛЕСАХ

У зубчатого колеса различают три окружности и, следовательно, три соответствующие им диаметра (рис. 1):

а)	окружность выступов – наружная окружность, диаметром Da;

б)	окружность впадин диаметром Df;

в)	делительная окружность диаметром D.

Рис. I Основные элементы зубчатого колеса

Расстояние между двумя соседними зубьями, измеренное по дуге делительной окружности, называют шагом t зубчатого колеса. Толщина зуба S измеряется по дуге делительной окружности и равняется половине шага зубчатого колеса (табл. 1).

Если шаг, выраженный в мм, разделить на число π, получим величину, называемую   модулем m.

Модуль является основной характеристикой зубчатого колеса. Все элементы зубчатого колеса связаны с величиной модуля. В табл. 1 приведены основные зависимости элементов зубчатого колеса, обозначенных на рис. 1. Отрезок АВ называется   постоянной хордой и служит для введения характеристик  hc   и Sc

ВЫБОР ДИСКОВОЙ МОДУЛЬНОЙ ФРЕЗЫ

Для фрезерования зубчатых колес методом копирования применяют комплекты дисковых модульных фрез. Наиболее ходовой комплект состоит из восьми фрез (табл. 2). Каждая фреза в комплекте предназначена для нарезания колес одного модуля в определенном диапазоне зубьев.

Нарезание колес методом копирования не обеспечивает их точности. Причину этого разберем на конкретном примере.

Таблица 1

Основные элементы зубчатого колеса

| Номерп/п | Наименование | Обозначение | Расчетная формула |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль | m | m = t/π, мм |
| 2 | Шаг по дуге делительной окружности | t | t = πm, мм |
| 3 | Толщина зуба | S | S = t/2 = π·m/2, мм |
| 4 | Число зубьев | z | z = πD/t = πD/ πm = D/m |
| 5 | Высота головки зуба до постоянной хорды | hc | hc = Da/2 – 0,25m (2z + 1) |
| 6 | Толщина зуба по постоянной хорде | Sc | Sc = 1,387m, мм |
| 7 | Высота зуба | h | h = 2,2m, мм |
| 8 | Диаметр делительной окружности | D | D = mz, мм |
| 9 | Диаметр окружности выступов | Da | Da = D + 2m, мм |
| 10 | Диаметр окружности впадин | Df | Df = D – 2,4m, мм |

Таблица 2

Комплект дисковых модульных фрез

| Номер фрезы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев нарезаемого колеса | 12 - 13 | 14 - 16 | 17 - 20 | 21 - 25 | 26 - 34 | 35-54 | 55-134 | 134-рейка |

Фреза 5, например, предназначена для нарезания колес одного модуля с числом зубьев от 26 до 32. У каждого из этих колес форма и размеры впадин между зубьями различны. Следовательно, только одно колесо с числом зубьев 30 будет нарезано наиболее точно, а все остальные колеса, нарезаемые этой фрезой, будут нарезаны заведомо неточно (теоретическая погрешность).

Дисковая модульная фреза выбирается в соответствии с модулем нарезаемого колеса и числом зубьев. На каждой фрезе выбито: модуль, № фрезы, количество зубьев у колес, нарезаемых этой фрезой.

Режим резания выбирается в зависимости от глубины резания (при условии нарезания впадина за один проход) и материала заготовки.

Режим задается преподавателем или учебным мастером.

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

1. Универсально-фрезерный станок 6Н81 или горизонтально-фрезерный станок 6Н82.

2. Делительная головка УДГ - 135.

3. Задняя бабка к делительной головке.

4. Оправка для установки заготовки в шпинделе делительной головки.

5. Дисковая модульная фреза.

6. Штангензубомер.

7. Штангенрейсмас.

3АДАНИЕ

1. По заданным значениям модуля фрезы m и количества нарезаемых зубьев z   рассчитать все основные элементы зубчатого колеса в соответствии с табл. 1.

2. Согласно расчетным значениям h, D   и заданному Z с помощью делительной головки на вертикально-фрезерном станке произвести нарезание зубчатого колеса.

3. Провести контроль нарезанного колеса, расчетные и экспериментальные данные занести в табл. 3.

Таблица 3

| hc, мм расчетное | Sc, мм расчетное | Sc, мм экспериментальное | ΔSc |
| --- | --- | --- | --- |

4. Сделать выводы о соответствии изготовленного колеса с ГОСТом 1643-81 и проанализировать возможные причины несоответствия расчетных и экспериментальных данных.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Закрепить заготовку колеса на оправке.

2. Оправку установить в патроне на шпинделе делительной головки, а второй ее конец подпереть центром задней бабки, установленной на столе станка.

3. Установить фрезу на оправке, а оправку закрепить в шпинделе станка. Второй конец оправки установить в подвесе хобота.

4. Установить заготовку так, чтобы середина фрезы совпадала с осью заготовки колеса. Для этого:

а) установить штангенрейсмас на столе станка;

б) измерительной ножкой штангенрейсмаса коснуться верхней точки заготовки и замерить размер на шкале щтангенрейсмаса;

в) опустить ножку штангенрейсмаса на половину диаметра заготовки колеса и закрепить ее в этом положении;

г) провести риску по образующей заготовки колеса;

д) с помощью делительной головки повернуть заготовку на 90°;

е) перемещая стол, совместить с риской на заготовке середину зуба фрезы (риска должна делить толщину фрезы пополам).

5. Установить на станке необходимые величины подачи и число оборотов шпинделя.

6. При вращающейся фрезе с ручной подачей стола коснуться поверхности заготовки и отвести стол от фрезы.

7. Перемещая консоль вручную, установить глубину резания, которая равна высоте зуба колеса.

8. Вручную подвести заготовку к вращающейся фрезе и включить продольную механическую подачу стола.

9. После того, как впадина между зубьями прорезана, вручную вернуть стол в исходное положение.

10. С помощью делительной головки повернуть заготовку на нужный угол (с описанием делительной головки познакомиться по отдельному методическому руководству, разделам по устройству и простому делению).

11. Прорезать вторую и третью канавки.

12. Провести контроль толщины зуба нарезанного колеса по постоянной хорде Sc. Контроль осуществляется с помощью штангензубомера (рис. 2) следующим образом.

Рис. 2  Штангензубомер.

На вертикальной шкале штангензубомера устанавливается размер hc, вычисленный в соответствии с табл. 1. Далее замеряется на нарезанном колесе (рис. 2) по горизонтальной шкале толщина зуба Sc и сравнивается с расчетной. Допуск и отклонение на толщину зуба по постоянной хорде определить по ГОСТ 1643-81 «Передачи зубчатые цилиндрические».

В машиностроении для зубчатых колес наиболее распространенная степень точности 6 – С, где 6 – степень точности по нормам кинематической точности, плавности и контакта зубьев; С – вид сопряжения по нормам бокового зазора, к которым относится измеряемая толщина зуба по постоянной хорде.

Для параметров заготовки, используемой в лабораторной работе, можно выбрать следующие верхнее и нижнее отклонения:

Изготовленное колесо будет годным, если реальная измеренная толщина зуба попадет в допуск 0,04 мм.