Лабораторная работа № 2

Автоматическая сварка под слоем флюса

Автоматическая сварка под слоем флюса применяется при изготовлении металлических конструкций с большой протяженностью прямолинейных или круговых швов. Её выгодно использовать при массовом и крупносерийном производстве. Схема формирования сварного шва при автоматической сварке представлена на рис. 9

Рис. 9  Формирование сварного шва под флюсом:

1 – деталь; 2 – электродная проволока; 3 – дуга; 4 – шлаковая ванна; 5 – металлический расплав; 6 – сварной шов; 7 – шлаковая корка; 8 – флюс.

Отличительные особенности автоматической сварки под флюсом:

- расстояние от места подвода тока к электроду до сварочной ванны постоянно (40 – 70 мм), следовательно, сварочный ток неизменен;

- сварочный ток и плотность тока имеют большие значения, чем при ручной сварке (в 3 – 5 раз), а коэффициент наплавки больше в 2 – 2,5 раза;

- малая скорость охлаждения основного и наплавленного металла, хорошие условия кристаллизации и большая плотность шва; высокий коэффициент полезного действия дуги.

Преимущества автоматической сварки перед ручной:

- облегчение труда сварщика;

- повышение производительности в 5 – 20 раз;

- высокая плотность шва;

- малый угар и разбрызгивание металла;

- возможность сварки металла значительной толщины без разделки кромок;

- меньший расход электродного металла, электроэнергии и общая низкая стоимость.

Недостатком является применение только для длинных швов при сварке в нижнем положении.

Автоматическая сварка применяется для соединения деталей с толщиной от 2 до 100мм проволокой диаметром от 1,6 до 6 мм при сварочном токе от 150 до 2000 А и напряжении дуги от 25 до 45 В.

Применяемый флюс  разделяют на три группы:   для  сварки углеродистых и легированных сталей, для сварки высоколегированных сталей, для сварки цветных металлов.

В зависимости от химического состава различают высококремнистые (более 35% кремнезема), низкокремнистые, марганцевые (более 1% марганца).

Электродная проволока изготавливается из большого числа марок. Для сварки углеродистых и низколегированных сталей применяют проволоку СВ-10Х5М, СВ-15ХМА.

Для сварки нержавеющих сталей СВ-04Х19Н9, СВ-06Х19Н10Т.

Установка для автоматической сварки состоит из следующих основных частей: источника питания, сварочного аппарата (сварочного трактора, головки), вспомогательного оборудования (кантователя, вращателя, стенда).

Ориентировочные режимы автоматической сварки приведены в таблице 6.

Таблица 6

Режимы односторонней сварки стыковых швов на флюсовой подушке

| Толщина металла, мм | Зазор, мм | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Скорость подачи, м/ч | Напряжение, В | Скорость сварки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | переменный ток | постоянный ток обратной полярности |  |
| 2 | 1,0 | 1,6 | 120 | 105 | - | 24…48 | 43 |
| 7 | 3,0 | 4 | 700 | 117 | 30…34 | - | 37 |
| 10 | 4,0 | 5 | 750 | 62 | 34…36 | 32…34 | 30 |