ПРИЛОЖЕНИЕ

При ручной дуговой сварке углеродистых конструкционных сталей возникает задача выбора электродов, обеспечивающих необходимые механические свойства сварных швов. Существует ГОСТ «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных сталей», выдержки из которого даны в табл. 1. Он позволяет по прочности свариваемой стали подобрать электроды, применение которых дает возможность получить сварное соединение, равнопрочное с основным металлом.

Так, для сварки стали, СтЗ, прочность которой σВ = 380... ...470 МПа (38... 47 кгс/мм2), целесообразно выбрать электроды типа Э42 или Э46. Прочность швов, обеспечиваемая этими электродами, составит соответственно не менее σВ = 420 и 460 МПа (42 и 46 кгс/мм2). Цифры, стоящие в обозначении типа после буквы «Э», показывают прочность на разрыв в кгс/мм2.

Если сварной узел или конструкция   имеют   повышенную жесткость  (значительная толщина,    пересекающиеся    швы),

Таблица п 1

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных сталей

| Тип электрода | Механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла | Содержание в наплавленном металле, % |
| --- | --- | --- |
|  | временное сопротивление разрыву σВ, МПа | относительное удлинение δ, % | ударная вязкость АН, МДж/м2 | угол загиба, град, сварного соединения, выполненного электродами диаметром менее 3 мм | серы | фосфора |
|  | не менее | не более |
| Э38 | 380 | 14 | 3 | 60 |  |  |
| Э42 | 420 | 18 | 8 | 150 | 0,450 | 0,050 |
| Э46 | 460 | 18 | 8 | 150 |  |  |
| Э50 | 500 | 16 | 7 | 120 |  |  |
| Э42А | 420 | 22 | 15 | 180 |  |  |
| Э46А | 460 | 22 | 14 | 180 |  |  |
| Э50А | 500 | 20 | 13 | 150 | 0,035 | 0,040 |
| Э55 | 550 | 20 | 12 | 150 |  |  |
| Э60 | 600 | 18 | 10 | 120 |  |  |
| Э70 | 700 | 14 | 6 | - |  |  |
| Э100 | 1000 | 10 | 5 | - |  |  |
| Э150 | 1500 | 6 | 4 | - |  |  |

предназначены для эксплуатации при пониженных температурах или ударных нагрузках или изготовлены из легированной стали, то целесообразно выбрать электроды типа Э42А или Э46А. Буква «А» указывает на более высокую пластичность и вязкость металла шва, что достигается пониженным содержанием примесей - серы и фосфора.

Не следует использовать электроды с более высокой, чем у основного металла, прочностью, т. к. чем выше прочность, тем ниже пластичность и вязкость шва.

Электроды типа Э38 имеют лишь тонкую меловую обмазку, не защищающую расплавленный металл от проникновения в него кислорода и азота воздуха. Их целесообразно применять для сварки неответственных конструкций или для приобретения навыков сварки.

Марка электрода определяется составом обмазки. Одному типу электрода соответствует несколько марок. Некоторые из них даны в табл. 2.

Таблица п 2

Соответствие марок электродов типу электродов

| Тип электрода | Марка электрода |
| --- | --- |
| Э42 | ОММ-5, СМ-5, АНО-1, АНО-6, ВСЦ-2 ... |
| Э42А | УОНИ 13/45, СМ-11, УП-1/45, УП-1/45, ОЗС-2 ... |
| Э46 | АНО-3, АНО-4, МР-3, ОЗС-3, ОЗС-4, ОЗС-6... |
| Э46А | Э-138/45Н... |
| Э50 | ВСН-3… |
| Э50А | УОНИ 13/55, УП-1/55, УП-2/55, ДСК-50 ... |

Диаметр электрода назначают в зависимости от толщины листов при сварке стыковых соединений и от катета шва — при сварке угловых и тавровых соединений (табл. 3).

Таблица п 3

Диаметр электрода в зависимости от толщины деталей или катетов швов

| Толщина деталей при сварке встык или катет шва при сварке угловых соединений, мм | 1,5…2,0 | 3 | 4…5 | 6…12 | 13…15 | 16…20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 1,6... 2,0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5…6 | 6…10 |

При сварке многопроходных швов стыковых соединений" первый проход должен выполняться электродами диаметром 3...4 мм. Площадь первого прохода составляет (6... 8) dэ

Таблица п 4

Режимы полуавтоматической и автоматической сварок в углекислом газе (постоянный ток, обратная полярность, проволока Св-08ГС)

| Толщина металла, мм | Катет шва, мм | Число слоев | Диаметр проволоки, мм | Сила тока, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки одного слоя, м/ч | Расход газа на один слой, л/мин | Вылет электрода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стыковые швы |
| 1,2…2 | - | 1…2 | 0,8…1 | 70…100 | 18…20 | 18…24 | 10…12 | 8…12 |
| 3…5 | - | 1…2 | 1,6…2 | 180…200 | 28…30 | 20…22 | 14…16 | 8…12 |
| 6…8 | - | 1…2 | 2,0 | 250…300 | 28…30 | 18…22 | 16…18 | 10…20 |
| 8…12 | - | 2…3 | 2,0 | 250…300 | 28…30 | 16…20 | 18…20 | 15…20 |
| Угловые швы |
| 1,5…2,0 | 1,2…2,0 | 1 | 0,8 | 60…75 | 18…20 | 16…18 | 6…8 | 8…12 |
| 3…4 | 3…4 | 1 | 1,2 | 120…150 | 20…22 | 16…18 | 8…10 | 10…15 |
| 6…6 | 6…6 | 1 | 2,0 | 260…30 | 28…30 | 29…31 | 16…18 | 12…22 |

последующих—(8...12) dэ, мм2. При сварке угловых и тавровых соединений за один проход выполняются швы катетом не более 8 ... 9 мм.

Производительность наплавки и плавления определяется коэффициентами αн и αр, величина которых для наиболее распространенных электродов, предназначенных для сварки низкоуглеродистых сталей, составляет αн = 6…12( г/А·ч и αр = 7…13 г/А·ч и приводится в паспорте электродов.

Рекомендуемые режимы полуавтоматической и автоматической сварки низкоуглеродистых сталей в углекислом газе даны в табл. 4.4, а режимы сварки нержавеющих сталей типа 12Х18Н10Тв аргоне плавящимся электродом - в табл. 5.

Таблица п 5

Режимы сварки сталей типа 12Х18Н10Т в аргоне

(постоянный ток, полярность обратная, проволока Св-06Х19Н9Т)

| Толщина металла, мм | Катет шва, мм | Диаметр проволоки, мм | Сила тока, А | Напряжение дуги, В | Расход газа, л/мин | Вылет электрода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5…2 | 2…3 | 1,0…1,2 | 65…130 | 18…20 | 10…12 | 8…12 |
| 3…4 | 3…4 | 1,2…1,6 | 90…170 | 19…22 | 12…16 | 12…16 |
| 5…8 | 4…6 | 1,6…2,0 | 160…300 | 20…25 | 16…20 | 16…20 |

Таблица п 6

Характеристики стыковых машин общего назначения

| Показатели | Автоматические для сварки сопротивлений | Неавтоматические |
| --- | --- | --- |
|  | МС-075-2 | МС-3 | МС-301 | МС-501 | МС-12-2 | МС-1602 |
| Номинальная мощность, кВА | 0,8 | 3,3 | 5 | 11,7 | 55 | 97 |
| Пределы регулирования вторичного напряжения, В | 0,5…1,1 | 1…2,2 | 1…1,9 | 1,4…3 | 2,5…5 | 3,2…6,4 |
| Номинальный сварочный ток, А | 790 | 1625 | 3200 | 5000 | 12500 | 1600 |
| Привод подачи | пружин- ный | пружин- ный | пружин- ный | пружин- ный | рычаж- ный | рычаж- ный |
| Максимальное усилие осадки, Н | 30 | 180 | 1200 | 2000 | 32000 | 50000 |
| Максимальное усилие зажатия, Н | 70 | 750 | 5000 | 5000 | 50000 | 75000 |
| Максимальное сечение свариваемых деталей из неуглеродистых сталей, мм2 | 1 | 9 | 50 | 78 | 700 | 1400 |
| Кол-во изделий, свариваемых за 1 ч | 540 | 300 | 200 | 200 | 100 | 60 |
| Масса машины, кг | 19 | 70 | 170 | 180 | 720 | 750 |

Таблица п 7

Характеристики универсальных машин для точечной сварки

| Показатели | МТ-809 | МТ-1609 | МТ-2507 | МТПТ-200-1200 | МТПТ-400 | МТВ-6303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный сварочный ток, кА | 8 | 16 | 25 | 20 | 73 | 63 |
| Номинальная мощность, кВА | 20 | 85 | 170 | 190 | 400 | 500 |
| Свариваемая толщина коррозионной стали, мм | 0,25…0,8 | 0,3…1,8 | 0,5…3,0 | 0,8…4,0 | 0,5…8,0 | 3…12 |
| Усилие, Н |  |  |  |  |  |  |
| сварочное | 50…3000 | 1200…6300 | 2200…16000 | 2500…24000 | 2500…10000 | 10000…60000 |
| максимальное ковочное | - | - | - | - | 32000 | 100000 |
| Диаметр обечайки | 230 | 3000 | 480 | 480 | 500 | 110 |
| Длина обечайки, мм | 300 | 570 | 480 | 950 | 650 | 1200 |

Таблица п 8

Характеристики универсальных машин для роликовой сварки

| Показатели | МШ-1001 | МШ-1601 | МШПР-300-1200 | МШШТ-600 | МШВ-6301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный сварочный ток, кА | 10 | 16 | 25 | 100 | 63 |
| Номинальная мощность, кВА | - | 75 | 300 | 600 | 450 |
| Свариваемая толщина коррозионной стали, мм | 0,3…1 | 0,4…1,2 | 0,5…2,5 | 1…3,5 | 0,3…2,5 |
| Усилие, Н |  |  |  |  |  |
| сварочное | 750…3000 | 1600…5000 | 2500…16000 | 5500…22000 | 2000…11000 |
| максимальное ковочное | - | - | - | 50000 | 22000 |
| Скорость движения роликов, м/мин | 1…5 | 0,6…4,5 | 0,5…2 | 0,2…8 | 0,2…8 |
| Диаметр обечайки | 210 | 2100 | 340 | 850 | 320 |
| Длина обечайки, мм | 300 | 300 | 1150 | 1450 | 10000 |

Таблица п 9

Допускаемая плотность тока в электродах при ручной дуговой сварке

| Вид покрытия электрода | Величина допускаемой плотности тока (А/мм2) в зависимости от диметра электрода, мм |
| --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рудно-кислое рутиловое | 14 - 20 | 11,5 - 16 | 10 – 13,5 | 9,5 – 12,5 |
| Фтористо-кациевое | 13 – 18,5 | 10 – 14,5 | 9 – 12,5 | 8,5 - 12 |

Часто при определении силы сварочного тока используется формула

Iсв = K’·dэ

Кроме основных параметров режима (диаметра электрода и силы сварочного тока), на геометрию сварного шва влияют:

скорость сварки, род тока и полярность на электроде. При увеличении скорости сварки уменьшается ширина шва и глубина проплавления. При сварке на достоянном токе обратной полярности глубина проплавления на 40 – 50% .